Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Шарлыкский технический техникум» с. Шарлык Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАПОУ ШТТ

_______________А.П. Головко

«____»______________2014__г.

рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по  профессии  начального профессионального образования

110800.03  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве

Организация-разработчик:  ГАПОУ ШТТ с. Шарлык  Оренбургской области

Разработчики:

Мунасыпов Ринат Рауфович, преподаватель специальных дисциплин

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации учебной дисциплины | 9 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 10 |

- паспорт  примерной  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

1.1. Область применения примерной программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  НПО 110800.03  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при повышении квалификации и переподготовке специалистов по профессии Электромонтер

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов;

выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание, нарезание резьбы;

подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметалических материалов;

особенности строения металлов и сплавов;

основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;

виды обработки металлов и сплавов;

виды слесарных работ;

правила выбора и применения инструментов;

последовательность слесарных операций;

приемы выполнения общеслесарных работ;

требования к качеству обработки деталей;

виды износа деталей и узлов;

свойства смазочных материалов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 16 |
| контрольные работы | 2 |
| Итоговая аттестация форме экзамена |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 16 |  |

# 2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

# Материаловедение

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание | 1 | 1 |
|  | Развитие материаловедения как науки. Цели и задачи предмета. |  |  |
| Раздел 1. | Металлы | 28 |  |
| Тема 1.1. Основные сведения о свойствах материалов, сплавы железа с углеродом | Содержание | 3 2 | 1 |
|  | 1. | Физические и химические свойства металлов. |  |  |
|  | 2. | Технологические и механические свойства материалов. |  |  |
|  | 3. | Железоуглеродистые сплавы, их получение и применение. |  |  |
|  | 4. | Классификация и маркировка стали и чугуна. |  |  |
|  | 5.Способы определения и единицы измерения твердости. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1. | Изучение свойств металлов по образцам. |  |  |
|  | 2. | Изучение диаграммы состояния «Железо-углерод». |  |  |
|  | 3. | Определение марки стали и чугуна, и их применении в промышленности. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Разработать таблицу, в которой отразить: «Свойства, марку и применение сталей в автомобильной промышленности». Разработать таблицу, в которой отразить: «Свойства, маркировку и применение чугуна в автомобильной промышленности». По диаграмме состояния «Железо-углерод» сделать заключение о свойствах стали в зависимости от содержания углерода. | 3 |  |
| Тема 1.2. Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов | Содержание | 2 | 1 |
|  | 1. | Классификация и виды термической обработки металлов. |  |  |
|  | 2 .Классификация и виды химико-термической обработки металлов. |  |  |
|  | Практические занятия : «Проведение термической обработки металлов в условиях мастерской» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Сравнить и проанализировать свойства стали прошедшие различную термическую обработку. Сделать аналитическую таблицу: «Применение химико-термической обработки для различных деталей двигателя внутреннего сгорания». | 3 |  |
| Тема 1.3. Твердые сплавы, металлокерамические и порошковые материалы | Содержание | 2 | 1 |
|  | 1.Классификация и маркировка твёрдых сплавов, металлокерамических и порошковых материалов. |  |  |
|  | Практические занятия : «Определение твёрдых сплавов, маркировка и выводы об их применении» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Разработать тему, используя различные источники информации: «Применение твёрдых сплавов и порошковых материалов в автомобильной промышленности». | 2 |  |
| Тема 1.4. Защита металлов от коррозии | Содержание | 2 | 1 |
|  | 1.Типы коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. |  |  |
|  | Практические занятия:«Практическое изучение защиты металлов от коррозии» | 2 |  |
|  | Контрольная работа по темам 1.1.-1.4. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: Разработать несложный кейс: «Типы и способы защиты металла автомобиля от коррозии». Примерная тематика домашних заданий Физические и химические свойства металлов. Технологические и механические свойства материалов. Железоуглеродистые сплавы, их получение и применение. Способы определения и единицы измерения твердости. Классификация и маркировка стали и чугуна. Диаграмма состояния «Железо-углерод». | 2 |  |
| Раздел 2 | Неметаллические материалы | 19 |  |
| Тема 2.1. Пластмассы и другие неметаллические материалы | Содержание | 2 | 1 |
|  | 1. | Пластмассы и изделия из них. Виды и применение неметаллических материалов |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. | Определение пластмасс и умение применять их на практике. |  |  |
|  | 2. | Определение неметаллических материалов и применение их на практике. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Разработать несложный кейс: « Применение неметаллических материалов в современном автомобилестроении». | 2 |  |
| Тема 2.2. Вспомогательные материалы, применяемые в профессиональной деятельности | Содержание | 2 | 1 |
|  | 1.Классификация и свойства вспомогательных материалов, применяемых в профессиональной деятельности. |  |  |
|  | Практическая занятия: «Определение вспомогательных материалов и их применение» | 4 |  |
|  | Контрольная работа по теме 2.1.-2.2. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: Разработать таблицу, в которой отразить: «Применение вспомогательных материалов при техническом обслуживании автомобилей». Примерная тематика домашних заданий Пластмассы и изделия из них. Виды и применение неметаллических материалов .Классификация и свойства вспомогательных материалов, применяемых в профессиональной деятельности | 4 |  |

Экзамен

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует  оборудования, которое сосредоточенно в совмещенном кабинете и учебной мастерской: Устройство и техническое обслуживание автомобилей,  техническое обслуживание и диагностирование автомобиля

Оборудование учебного кабинета «Устройство и техническое обслуживание автомобилей»:

Оснащение:

модели кристаллической решётки металла (различные).

планшет: «Чёрные металлы и исходные материалы»

натуральные образцы компонентов для получения чёрных металлов.

планшет с изломами различных сталей и чугунов.

планшеты с изломами металлов до и после термообработки.

образцы деталей подвергнутые  различным видам химико-термической обработки: цементация, цианирование, хромирование, оксидирование и др.

образцы изделий из цветных металлов и сплавов.

образцы деталей из антифрикционных материалов.

планшет: «Компоненты, входящие в состав пластических масс».

планшет: «Термопласты».

планшет: «Смазывающие и охлаждающие вещества».

планшет: «Антикоррозионные покрытия».

Технические средства обучения кабинета:

Персональный компьютер.

Экран.

Электронный проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Учебники:

1. Адаскин А.Н. и др. Материаловедение (металлообработка). – М.: ИЦ  «Академия», 2003

2. Ю.Г.Виноградов; К.С.Орлов; Л.А.Попова – Материаловедение, учебник для СПТУ, Москва, издательство «Высшая    школа», 2004

Плакаты:

- Комплект плакатов по технологии металлов. – М.: «Высшая школа», 2004 г.

Дополнительные источники:

- М.П.Колобов - Эксплуатационные материалы для автомобилей и        специальных машин, Москва,  Издательство «Высшая    школа» , 2002

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины.

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы оценки и контроля результатов |
| --- | --- | --- |
| Должен уметь: |
| Выбирать материалы для профессиональной деятельности | Смазочные материалы для различных узлов автомобиля выбраны в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Охлаждающие жидкости для системы охлаждения двигателя автомобиля выбраны в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Материалы для ухода за кузовом автомобиля выбраны в соответствии с инструкциями по эксплуатации. | Текущий контроль знаний и умений. Практические занятия. Контрольные работы. (устный и письменный опрос, тестирование, итоги практической работы, оценка заданий самостоятельной работы) |
| Определять основные свойства материалов по маркам | Определяемые физические, механические, технологические и другие свойства сталей соответствуют их маркам. Определяемые физические, механические, технологические и другие свойства чугунов соответствуют их маркам. Определяемые физические, механические, технологические и другие свойства цветных металлов и сплавов соответствуют их маркам. Определяемые физические, механические, технологические и другие свойства антифрикционных сплавов соответствуют их маркам. | Текущий контроль знаний и умений. Практические занятия. Контрольные работы. (устный и письменный опрос, тестирование, итоги практической работы, оценка заданий самостоятельной работы) |
| Должен знать: |
| Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов | Перечень материалов по содержанию программы. | Текущий контроль знаний и умений. Контрольные работы. (устный и письменный опрос, тестирование, оценка заданий самостоятельной работы) |
| Физические и химические свойства вспомогательных материалов | Перечень вспомогательных материалов по содержанию программы. | Текущий контроль знаний и умений. Контрольные работы. (устный и письменный опрос, тестирование, оценка заданий самостоятельной работы) |

Разработчики:

ГАПОУ ШТТ       преподаватель специальных дисциплин    Мунасыпов Р.Р.

(место работы)                        (занимаемая должность)                       (инициалы, фамилия)